压力管道检验案例
      2008年11月, 分院在对峄化集团在用压力管道进行检验。检验人员发现压力管道主蒸汽管道支架严重脱落，保温层出现局部破损，液氨管道则出现严重腐蚀的现象，经磁粉探伤发现存在大量表面裂纹。峄化集团委托有相应安装资质的企业对该管道进行了维修处理，保证了压力管道的安全运行。