电梯检验案例
       2008年10月，分院在对济宁市第一人民医院门诊楼和病房楼电梯进行年检的过程中，考虑到电梯运行频率比较高，运用先进的钢丝绳探伤仪对钢丝绳进行了全面检验，发现部分钢丝绳存在内部严重断丝的现象，而且部分钢丝绳的直径磨损超标，电梯导靴也出现磨损现象，存在严重的安全隐患。检验人员立即下达了检验意见通知书，督促进行了整改，消除了事故隐患，避免了灾难性事故的发生。